Табл.М1 ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

| Количество камер в стеклопакете | Варианты стекления* | Газовый состав среды камер стеклопакетов, % |  |  | Сопротивление теплопередаче, м² К/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воздух | Криптон | Аргон |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4М1-8-4М1 | 100 |  |  | 0,28 |
| 1 | 4М1-10-4М1 | 100 |  |  | 0,29 |
| 1 | 4М1-12-4М1 | 100 |  |  | 0,30 |
| 1 | 4М1-16-4М1 | 100 |  |  | 0,32 |
| 1 | 4М1-8-4M1 |  |  | 100 | 0,30 |
| 1 | 4М1-10-4M1 |  |  | 100 | 0,31 |
| 1 | 4М1-12-4M1 |  |  | 100 | 0,32 |
| 1 | 4М1-16-4M1 |  |  | 100 | 0,34 |
| 1 | 4М1-16-4М1 |  | 100 |  | 0,38 |
| 1 | 4М1-8-4К | 100 |  |  | 0,47 |
| 1 | 4М1-10-4К | 100 |  |  | 0,49 |
| 1 | 4М1-12-4К | 100 |  |  | 0,51 |
| 1 | 4М1-16-4К | 100 |  |  | 0,53 |
| 1 | 4М1-8-4K |  |  | 100 | 0,53 |
| 1 | 4М1-10-4K |  |  | 100 | 0,55 |
| 1 | 4М1-12-4K |  |  | 100 | 0,57 |
| 1 | 4М1-16-4K |  |  | 100 | 0,59 |
| 1 | 4М1-16-4K |  | 100 |  | 0,62 |
| 1 | 4К-16-4К |  | 100 |  | 0,67 |
| 1 | 4М1-8-4і | 100 |  |  | 0,51 |
| 1 | 4М1-10-4і | 100 |  |  | 0,53 |
| 1 | 4М1-12-4і | 100 |  |  | 0,56 |
| 1 | 4М1-16-4і | 100 |  |  | 0,59 |
| 1 | 4М1-8-4і |  |  | 100 | 0,57 |
| 1 | 4М1-10-4і |  |  | 100 | 0,60 |
| 1 | 4М1-12-4і |  |  | 100 | 0,63 |
| 1 | 4М1-16-4і |  |  | 100 | 0,66 |
| 1 | 4М1-16-4і |  | 100 |  | 0,75 |
| 1 | 4М1-16-4і |  | 75 | 25 | 0,72 |
| 1 | 4М1-16-4і |  | 50 | 50 | 0,70 |
| 1 | 4М1-16-4і |  | 25 | 75 | 0,67 |
| 2 | 4М1-6-4М1-6-4М1 | 100 |  |  | 0,42 |
| 2 | 4М1-8-4М1-8-4М1 | 100 |  |  | 0,45 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4М1 | 100 |  |  | 0,47 |
| 2 | 4М1-12-4М1-12-4М1 | 100 |  |  | 0,49 |
| 2 | 4М1-16-4М1-16-4М1 | 100 |  |  | 0,52 |
| 2 | 4М1-6-4M1-6-4M1 |  |  | 100 | 0,44 |
| 2 | 4М1-8-4M1-8-4M1 |  |  | 100 | 0,47 |
| 2 | 4М1-8-4M1-8-4M1 |  | 100 |  | 0,51 |
| 2 | 4М1-10-4M1-10-4M1 |  |  | 100 | 0,49 |
| 2 | 4М1-12-4M1-12-4M1 |  |  | 100 | 0,52 |
| 2 | 4М1-16-4M1-16-4M1 |  |  | 100 | 0,55 |
| 2 | 4М1-6-4М1-6-4К | 100 |  |  | 0,53 |
| 2 | 4М1-8-4М1-8-4К | 100 |  |  | 0,55 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К | 100 |  |  | 0,59 |
| 2 | 4М1-12-4М1-12-4К | 100 |  |  | 0,61 |
| 2 | 4М1-16-4М1-16-4К | 100 |  |  | 0,65 |
| 2 | 4М1-6-4M1-6-4K |  |  | 100 | 0,60 |
| 2 | 4М1-8-4M1-8-4K |  |  | 100 | 0,62 |
| 2 | 4М1-10-4M1-10-4K |  |  | 100 | 0,65 |
| 2 | 4М1-12-4M1-12-4K |  |  | 100 | 0,68 |
| 2 | 4М1-16-4M1-16-4K |  |  | 100 | 0,72 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 100 |  | 0,85 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 75 | 25 | 0,82 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 50 | 50 | 0,80 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4К |  | 25 | 75 | 0,78 |
| 2 | 4К-10-4М1-10-4К | 100 |  |  | 0,73 |
| 2 | 4М1-10-4К-10-4К |  | 100 |  | 1,28 |
| 2 | 4К-10-4М1-10-4К |  | 100 |  | 1,32 |
| 2 | 4М1-8-4М1-8-4і | 100 |  |  | 0,61 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і | 100 |  |  | 0,64 |
| 2 | 4М1-12-4М1-12-4і | 100 |  |  | 0,68 |
| 2 | 4М1-16-4М1-16-4і | 100 |  |  | 0,72 |
| 2 | 4М1- 6-4М1-6-4і |  |  | 100 | 0,64 |
| 2 | 4М1- 8-4М1-8-4і |  |  | 100 | 0,67 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  |  | 100 | 0,71 |
| 2 | 4М1- 12- 4М1-12-4і |  |  | 100 | 0,75 |
| 2 | 4М1 -16-4М1-16-4і |  |  | 100 | 0,80 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 100 |  | 0,94 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 75 | 25 | 0,90 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 50 | 50 | 0,85 |
| 2 | 4М1-10-4М1-10-4і |  | 25 | 75 | 0,78 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і | 100 |  |  | 0,93 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 100 |  | 1,35 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 75 | 25 | 1,28 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 50 | 50 | 1,18 |
| 2 | 4і-10-4М1-10-4і |  | 25 | 75 | 1,14 |
| * Примечание. Порядок стекления - от внешней поверхности Обозначения стекла: М1 – листовое стандартное, К - энергосберегающее с твердым покритием, і – энергосберегающее с мягким покритием |  |  |  |  |  |