СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по ГОСТ 111-2001, ГОСТ 30698-2000,  ГОСТ 24866-99 ,ГОСТ 30826-2001

ПАСПОРТ №: 01/03обогр

Заказчик:                   «Евроокна»

Тип стеклопакета:    СПО  6 Planibel Бронза зак. -20- Тр 6зак.2А. 6зак обогр.

Количество:	           1  шт.

Общая площадь:      3,2974	 кв.м.

Размеры:                    2083х1583х40

| Параметры: | Предельные отклонения: |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование: | Требования ГОСТ. | Результаты испытаний: |
| Отклонение геометрических размеров. | п. 3.5; 3.7; 3.8 | В норме. |
| Отклонение от формы. | п. 3.9-3.11 | В норме. |
| Внешний вид. | п. 4.1.1-4.1.4 | В норме. |
| Общая глубина герметизирующего слоя. | Не менее 9 мм. | В норме. |
| Оптические искажения | п. 4.1.6 | В норме. |
| Герметичность. | п. 4.1.5 | В норме. |
| Точка росы. | Не выше –45 0 С. | -550 С |
| Коэффициент направленного пропускания света. | Согласно НТД | 39% |
| Сопротивление теплопередаче. | Не менее 0,32 м2 0С/Вт | 0,37 м2 0С/Вт |
| Звукоизоляция. | Не менее 28дб | Не менее 40 дб |
| Механическая прочность | Согласно ТД | Класс защиты СМ4 |
| Сопротивление, Ом | Расчетное значение 20±3 | Измеренные значения 21 |

Разогрев стекла  равномерный , пороки внешнего вида отсутствуют

Сертификат соответствия № РОСС RU.CЛ19.В00712

срок действия с 28.04.2010 по 28.04.2013

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ19.Н00473

срок действия с 11.09.2009 по 11.09.2012

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н0039767

срок действия с 01.04.2010 по 01.04.2013

Сертификат электробезопасности РОСС RU. МЕ35.А00731

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие стеклопакетов требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранении, монтажа и эксплуатации:

Стеклопакеты должны перевозиться в таре по ГОСТ 22235 или на пирамидах с прямым основанием и углом наклона не более 15 градусов. При транспортировке стеклопакеты устанавливаются торцом по направлению движения. Между ними должны быть установлены прокладки из пробки. Стеклопакеты хранятся в закрытых сухих отапливаемых помещениях. Монтаж и эксплуатацию стеклопакетов следует производить в соответствии с действующими строительными нормами. Категорически запрещено попадание воды на торец стеклопакета  с электрообогревом

Гарантийный срок эксплуатации стеклопакетов – 5 лет со дня отгрузки.

Гарантийный срок работы нагревательного элемента -2 года со дня отгрузки.

Дата выдачи: 04.2011

Инженер по качеству  		Нестерова Н.А.

М.П.