Изменение № 1    ТКП 45-5.02-79-2007 (02250)  "Стены и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила проектирования и возведения"

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

от 


 № 

Дата введения 2010-__-01
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

"1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на здания с несущими и самонесущими стенами и каркасные здания с поэтажно опертыми стенами и перегородками (далее — здания), в которых применяются керамические поризованные пустотелые блоки (далее — блоки), изготавливаемые по СТБ 1719."
 Пункт 1.3  исключить.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции.
"4.1 Высоту (этажность) здания с несущими и самонесущими стенами из керамических поризованных блоков следует определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы."
Пункт 5.5 изложить в новой редакции.


"5.5 Значения расчетного сопротивления сжатию кладки из блоков с вертикальным расположением пустот на тяжелых растворах приведены в таблице 1".

Таблица 1 

	Марка 

блока
	Расчетное сопротивление R, МПа (кг/см2) при сжатии кладки из керамических поризованных блоков пустотностью до 50% с вертикально расположенными пустотами  при высоте ряда кладки 150÷235 мм на тяжелых растворах

	
	при марке раствора
	при прочности 
раствора

	
	150
	125
	100
	75
	50
	25
	10
	4
	0,2(2,0)
	нулевой

	150
	1,9 (20)
	1,8 (19)
	1,8 (18)
	1,7

(18)
	1,6 (16)
	1,5 (15)
	1,4 (14)
	1,2 (12)
	0,92 (9,4)
	0,89

(9)

	125
	1,7

(17)
	1,6 (16)
	1,6 (16)
	1,5

(15)
	1,4 (14)
	1,3 (13)
	1,2 (12)
	1,0 (11)
	0,79 (8,0)
	0,76 (7,7)

	100
	1,4 (14)
	1,4 (14)
	1,3 (14)
	1,3 (13)
	1,2 (12)
	1,1 (11)
	1,0 (10)
	0,88 (9)
	0,65 (6,7)
	0,62

 (6,4)

	75
	 -
	1,1 (12)
	1,1 (11)
	1,0
(11)
	1,0
(10)
	0,96
(9,7)
	0,82
(8,4)
	0,72
(7,3)
	0,52
(5,3)
	0,48
(4,9)

	50
	-
	-
	-
	0,80 (8)
	0,74 (7,5)
	0,68 (6,8)
	0,62

(6,3)
	0,53 (5,4)
	0,37 (3,8)
	0,34

 (3,5)

	Примечания: - 
1 Данные таблицы 1 распространяются на кладку, выполняемую по ширине (толщине) в один блок ложковыми или тычковыми рядами. При выполнении кладки по ширине (толщине) более, чем в один блок, значения расчетных сопротивлений при сжатии следует умножать на коэффициент 0,8.

2 При применении для кладки легких растворов значения расчетных сопротивлений при сжатии следует умножать:

- при растворах плотностью 600≤γ≤800 кг/м3 – на коэффициент 0,57;

- при растворах плотностью 800<γ≤1500 кг/м3 – на коэффициент 0,71.

3  Легкий раствор допускается применять при марке изделий не выше М100.


Пункт 5.7 изложить в новой редакции:

"5.7 Расчетные сопротивления растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям, R, МПа, кладки из блоков при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по блокам, приведены в таблице 2".

Таблица 2 

	Вид напряженного 
состояния кладки
	Расчетное сопротивление R, МПа (кг/см2) кладки из керамических поризованных блоков пустотностью до 50% с вертикально расположенными пустотами при высоте ряда кладки 
150÷235 мм при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по блоку, при марке блока по прочности

	
	150
	125
	100
	75
	50

	Растяжение при изгибе
и главные растягивающие напряжения, Rtb , Rtw
	0,25 (2,5)
	0,22 (2,3)
	0,20 (2,0)
	0,14 (1,4)
	0,08 (0,8)

	Срез по перевязанному сечению,  Rsq
	0,20 (2,0)
	0,18 (1,9)
	0,17 (1,7)
	0,12 (1,2)
	0,07 (0,7)

	Примечания:

1 Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению  Rsq  отнесены только к площади сечения блока (площади сечения нетто) за вычетом площади сечения вертикальных швов.
2 Расчетные сопротивления растяжению при изгибе Rtb , главные растягивающие напряжения Rtw  отнесены ко всему сечению разрыва кладки


Пункт 5.10 изложить в новой редакции.

"5.10 Расчетные теплотехнические характеристики кладок из пустотных поризованных керамических блоков приведены в таблице 4."
Таблица 4 

	Материал
	Характеристика материала в сухом состоянии
	Расчетное массовое 
отношение влаги 
в материале (при условиях эксплуатации 
по таблице 4.2 

ТКП 45-2.04-43) W, %
	Расчетный коэффициент

(при условиях эксплуатации 
по таблице 4.2 ТКП 45-2.04-43)

	
	Плотность (, кг/м3
	Удельная теплоемкость, 

с, кДж/(кг·°С)
	Коэффициент тепло-проводности (, Вт/(м·°С)
	
	теплопроводности

(, Вт/(м·°С)
	теплоусвоения 

(при периоде 24 ч) 

s, Вт/(м2·°С)
	паропроница-емости

(, мг/(м
·ч·Па)

	
	
	
	
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А, Б

	Кладка тычковыми рядами из блоков размером 510x250x219 пустотностью 47% 

	На цементно-песчаном растворе
	940
	0,88
	0,172
	0,26
	0,31
	0,197
	0,215
	3,47
	3,63
	0,141

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	870
	0,88
	0,131
	0,26
	0,31
	0,151
	0,157
	2,92
	2,98
	0,146

	Кладка тычковыми рядами из блоков размером 510x250x138 пустотностью 47%

	На цементно-песчаном растворе
	950
	0,88
	0,187
	0,26
	0,31
	0,219
	0,242
	3,68
	3,87
	0,142

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	850
	0,88
	0,135
	0,26
	0,31
	0,157
	0,163
	2,95
	3,01
	0,148

	Кладка тычковыми рядами из блоков размером 510x250x219 пустотностью 42%

	На цементно-песчаном растворе
	1120
	0,88
	0,198
	0,26
	0,31
	0,234
	0,254
	4,13
	4,30
	0,140

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	1050
	0,88
	0,160
	0,26
	0,31
	0,188
	0,197
	3,58
	3,67
	0,144


Продолжение таблицы 4 
	Материал
	Характеристики материала в сухом состоянии
	Расчетное массовое 
отношение влаги 
в материале (при условиях эксплуатации 
по таблице 4.2 

ТКП 45-2.04-43) W, %
	Расчетный коэффициент

(при условиях эксплуатации 
по таблице 4.2 ТКП 45-2.04-43)

	
	Плотность (, кг/м3
	Удельная теплоемкость, 

с, кДж/(кг·°С)
	Коэффициент тепло-проводности (, Вт/(м·°С)
	
	теплопроводности

(, Вт/(м·°С)
	теплоусвоения 

(при периоде 24 ч) 

s, Вт/(м2·°С)
	паропроница-емости

(, мг/(м
·ч·Па)

	
	
	
	
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А, Б

	Кладка тычковыми рядами из блоков размером 510x250x138 пустотностью 42%

	На цементно-песчаном растворе
	1140
	0,88
	0,218
	0,26
	0,31
	0,255
	0,281
	4,35
	4,57
	0,139

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	1050
	0,88
	0,173
	0,26
	0,31
	0,193
	0,203
	3,63
	3,73
	0,145

	Кладка из блоков размером 250x120x219 пустотностью 42% 
с порядовой перевязкой ложковых рядов тычковыми

	На цементно-песчаном растворе
	1040
	0,88
	0,237
	0,26
	0,31
	0,276
	0,302
	4,32
	4,52
	0,156

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	930
	0,88
	0,179
	0,26
	0,31
	0,209
	0,219
	3,55
	3,64
	0,166

	Кладка из блоков размером 250x120x138 пустотностью 42% 
с порядовой перевязкой ложковых рядов тычковыми

	На цементно-песчаном растворе
	1060
	0,88
	0,249
	0,26
	0,31
	0,293
	0,324
	4,50
	4,74
	0,154

	На цементно-перлитовом растворе плотностью 
(=1000 кг/м3
	930
	0,88
	0,181
	0,26
	0,31
	0,212
	0,223
	3,58
	3,67
	0,167

	Примечание – Для конструкций наружных стен из пустотных поризованных керамических блоков, не приведенных в настоящей таблице, коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, а также показатели теплоусвоения следует определять в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-43 


Пункт 5.17 изложить в новой редакции.

"5.17 Для уменьшения заполнения пустот блоков раствором допускается укладывать в горизонтальные швы кладки стеклосетку ССШ 160, изготовленную по [2], или аналогичную стеклопластиковую или металлическую сетку с толщиной проволоки 1 мм и ячейками размером от 3х3 до 5х5 мм."
Директор 

РУП "Институт БелНИИС"                                                               М.Ф. Марковский
Директор 
РУП "Институт НИПТИС 
им. Атаева С.С."                                    В.М. Пилипенко 
